ASCHL Brandschutzkit Ø220/100 EI 45

Für Aschl Industrieabläufe, Brandschutzkit Klasse EI 45 für 2S150DN0100-1ABC bis 4ABC bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Art.Nr. BSK220/100-EI45

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig